# Консервационно Масло К-17

ГОСТ 10877-76

Състав: Смес от минерални масла (авиационно масло МС-20 и трансформаторно масло Т-1500) и добавени присадки, качук СКБ-45 и окислен петролат.

# Свойства:

- отлични противокорозионни свойства;

- адхезионни свойства;

- прекрасни вискозитетни свойства

- трудно се измива;

# Приложение:

Използва се за продължителна консервация на изделия (за срок от 5 и повече години):

- метални детайли, резервни части от черни и цветни метали, съхранението, на които не предвижда влияние на климатичните условия;

- при консервиране на двигатели с вътрешно горене (осъществява се без предварително лазглобяване)

- като присадка към горивото на газовите турбини с високо съдържание на сяра (над 0,002%)

# Физико-химически свойства

| Наименование на показателя | Норма | Метод на изпитване |
| --- | --- | --- |
| 1. Кинематически вискозитет, мм2/с при (+100) °С, не по-малко от при (+50) °С, не по-малко от | 15,5 – 21,0 21,0 | ГОСТ 33 / ASTM D 445 |
| 2. Температура на застиване, 0С, не по-висока от | Минус 22 |  |
| 3. Масова част на свободни органични киселини, преизчислени като NaOH, % | 0,05 |  |
| 2. Корозионно въздействие на метали | Издържа | ГОСТ 2917/ ASTM D 130 и 5.2 наст. ТУ |
| 3. Масова част на механическите примеси, % не повече | 0,07 | ГОСТ 6370/ ASTM D 96 |
| 4. Съдържание на вода, % | отсъства | ГОСТ 2477 /ASTM D 95 |

Опаковки: пластмасови туби 20 л и варели 180 кг

Гаранционен срок на съхранение: 5 години от дата на производство;

Дистрибутор: К-я „Фармко”, Пловдив ул.”Мечников” №4, т. 032.640078, ф. 032.640080 Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530, 0879442112, Сливен – м.0879.435783: www.pharmcobg.com, www.pharmco-shop.com