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Консервационно Масло К-17
ГОСТ 10877-76

Състав: Смес от минерални масла (авиационно масло МС-20 и трансформаторно масло Т-1500) и добавени присадки, качук СКБ-45 и окислен петролат.

Свойства:
· отлични противокорозионни свойства;
· адхезионни свойства;
· прекрасни вискозитетни свойства
· трудно се измива;

Приложение:
Използва се за продължителна консервация на изделия (за срок от 5 и повече години):
· метални детайли, резервни части от черни и цветни метали, съхранението, на които не предвижда влияние на климатичните условия;
· при консервиране на двигатели с вътрешно горене (осъществява се без предварително лазглобяване)
· като присадка към горивото на газовите турбини с високо съдържание на сяра (над 0,002%)

Физико-химически свойства

	Наименование на показателя
	Норма
	Метод на изпитване

	1. Кинематически вискозитет, мм2/с
при (+100) °С, не по-малко от
при (+50) °С, не по-малко от
	
15,5 – 21,0
21,0
	
ГОСТ 33 / ASTM D 445

	2. Температура на застиване, 0С, не по-висока от
	Минус 22
	

	3. Масова част на свободни органични киселини,
преизчислени като NaOH, %
	0,05
	

	2. Корозионно въздействие на метали
	Издържа
	ГОСТ 2917/ ASTM D 130
и 5.2 наст. ТУ

	3. Масова част на механическите примеси, % не повече
	
0,07
	
ГОСТ 6370/ ASTM D 96

	4. Съдържание на вода, %
	отсъства
	ГОСТ 2477 /ASTM D 95



Опаковки: пластмасови туби 20 л и варели 180 кг

Гаранционен срок на съхранение: 5 години от дата на производство;
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  Консервационно   Масло   К - 17   ГОСТ   10877 - 76     Състав:  Смес   от минерални масла (авиационно масло МС - 20 и  трансформаторно   масло   Т - 1500) и   добавени присадки,   качук   СКБ - 45   и   окислен   петролат.     Свойства :   -   отлични   противокорозионни   свойства;   -   адхезионни   свойства;   -   прекрасни   вискозитетни   свойства   -   трудно се измива;     Приложение:   Използва   се за   продължителна   консервация   на   изделия   (за   срок   от   5 и   повече  години):   -   метални детайли, резервни части от черни и цветни метали,  съхранението, на които   не предвижда влияние   на климатичните  условия;   -   при консервиране на двигатели с вътрешно горене  (осъществява се без   предварително лазглобяване)   -   като присадка към горивото на газовите турбини с високо съдържание  на сяра (над   0,002%)     Физико - химически   свойства    

Наименование   на   показателя  Норма  Метод на   изпитване  

1.   Кинематически   вискозитет,   мм 2 /с   при   (+100)   ° С,   не по - малко   от   при   (+50)  ° С,   не по - малко   от    15,5   –   21,0   21,0    ГОСТ   33   /   ASTM   D   445  

2.   Температура на   застиване,   0 С,   не по - висока   от  Минус   22   

3.   Масова част на   свободни   органични   киселини,   преизчислени   като NaOH,   %  0,05   

2.   Корозионно въздействие на   метали  Издържа  ГОСТ   2917/   ASTM   D   130   и   5.2 наст.   ТУ  

3. Масова част на механическите примеси, % не   повече    0,07    ГОСТ   6370/   ASTM   D   96  

4.   Съдържание на вода,   %  отсъства  ГОСТ   2477   /ASTM   D   95  

  Опаковки :   пластмасови туби   20   л и варели   180   кг  

